РОСОБРАЗОВАНИЕ

ГОУ ВПО «Гжельский государственный

художественно-промышленный институт»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по расчету молекулярной формулы

глазурей и масс по их химическому составу

для студентов специальности 070801

«Декоративно-прикладное искусство»

пос. Электроизолятор

2009

Составитель:

Русович-Югай Л.Х., профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, кандидат технических наук.

Рецензенты:

Курбанова В.Ф., доцент, начальник учебного отдела ГГХПИ.

Бырдин В.С., профессор кафедры ГСЭЕД, кандидат технических наук.

Методические указания содержат цель и задачи расчета, примеры. Молекулярная формула массы и глазури позволяет рассчитывать их материальный состав, а также характеризовать свойства этих материалов.

Методические указания обсуждены и утверждены на заседании кафедры художественная керамика факультета ДПИ института.

Протокол №____от_____________200__г.

Зав. кафедрой__________________

«____»__________________200__г.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОЛЕКУЛЯРНОЙ                           ФОРМУЛЫ ГЛАЗУРЕЙ И МАСС

ПО ИХ ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Для того чтобы наглядно показать сложные составы глазурей и керамических масс и быстро установить отношение кислотных окисдов к основным, формулы силикатов записываются развернуто в виде окисдов. Так, например, ортоклаз К2Al2Si6O16 имеет формулу К2O·Al2О3·6SiO2.

Молекулярная формула для керамических масс была предложена Зегером (1875 г.). Коэффициент кислотности (к. к.) представляет собою отношение эквивалентов кислот к эквивалентам оснований, считая по молекулярной формуле. Коэффициент кислотности возрастает при переходе к мягким фарфорам. У твердых фарфоров коэффициент кислотности находится в пределах 1,1 – 1,3, у мягких – 1,68 – 1,75. Коэффициент кислотности многих составов хозяйственного фарфора находится между этими величинами. Увеличение этого коэффициента свидетельствует об уменьшении стойкости фарфора в огне и о повышении его хрупкости.

Использование молекулярных формул (формула Зегера) облегчает ряд технологических расчетов масс. При составлении формул сумму содержащихся в глазури или керамической массе оснований R2O (K2O, Na2O, Li2O и др.) и RO (CaO, MgO, SrO и др.) приравнивают к единице и вычисляют приходящееся на 1 моль R2O + RO число молекул типа R2O3 (А12Оз, Fe2O3, Сг20з и др.) и кислотных окисдов RO2 (SiO2, ТiO2,  В2Оз). Следовательно, каждый оксид должен отвечать формуле

l(R2O+RO)·mR2O3·nR02

Пример 1.

Дан химический состав фаянсовой глазури (в %):

SiO2 – 53, А12О3 – 11,28, Fe2O3 – 0,32, РЬО – 16,39, CaO – 5,5, K2O 2,93

Na2O – 2,17, В2Оз – 4,21, п. п. п. – 3,31, сумма – 99,11

Надо рассчитать молекулярную формулу глазури.

Вычисление молекулярной формулы глазури             по ее химическому составу

Относительное число молекул каждого из оксидов, входящих в состав глазури, получается путем деления весовых процентов на соответствующие молекулярные веса:

SiO2:53:60,l=0,8818; А12О3:11,28:102=0,1106; Fe2O3:0,32:159,7=0,0020;

РbО:16,39:223,2=0,0734; СаО:5,5:56,1=0,0980; К20:2,93:94,2=0,0311;

Na2O:2,17:62=0,0350; В2О3:4,21:69,7=0,0604.

Полученные соотношения молекул в 100 вес. ч. (потери при прокаливании отбрасывают, так как они не участвуют в образован глазури) дают согласно принятой схеме следующую формулу глазури:

0,0734PbO0,0980CaO0,0311K2O0,1106Al2O38818 SiO20,0604B2O3

Сумму R2O+RO в приведенной формуле приравнивают к единице. Для пересчета следует разделить число молекул каждого оксида на 0,2375 или умножить на частное от деления 1:0,2375=4,2. Результат получается следующий:

0,0734 · 4,2 = 0,31 РbО

0,0980 · 4,2 = 0,41 СаО

0,0311 · 4,2 = 0,13 К2O

0,0350 · 4,2 = 0,15 Na2O

0,1106 · 4,2 = 0,46 А12О3

0,0020 · 4,2 = 0,0008 Fe2O3

0,8818 · 4,2 = 3,71 SiO2

0,0604 · 4,2 = 0,25 В2О3

Таким образом, состав глазури по молекулярной формуле примет следующий вид:

0,31PbO0,41CaO0,13K2O0,46Al2O33,71 SiO20,25B2O5

Имея молекулярную формулу массы и глазури можно рассчитать материальный состав массы и глазури, при этом должен быть известен химический состав сырья.

Пример 2.

Дан химический состав фаянсовой глазури (в %):

SiO2 – 54,8, А12О3 – 6,4, CaO – 4,0, MgO – 0,5, K2O – 1,1, Na2O – 1,8, ZrO2 – 3,2,

SrO – 4,47, ZnO – 8,1, В2О3 – 15,7

Определение относительного числа молей

SiO2:54,8:60,l=0,9118; А12О3:6,4:102=0,0627; СаО:4,0:56,1=0,0713; MgO:0,5:40,3=0,0124; К20:1,1:94,2=0,0117; Na2O:1,8:62=0,0290; В2О3:15,7:69,7=0,2252; ZrO2:3,2:123,2=0,0260; SrO:4,47:103,6=0,0431;   ZnO: 8,1:81,4=0,0995.

0,0124MgO0,0995ZnO0,0431SrO0,0713CaO0,0117K2O0,1106Al2O30,9118 SiO20,0260ZrO2

1 0,267=3,75

0,0124:3,75=0,0033 MgO 		0,0627:3,75=0,0167 А12О3

0,0995:3,75=0,0265 ZnO 		0,2252:3,75=0,0600 В2О3

0,0431:3,75=0,0115 SrO 		0,9118:3,75=0,2431 SiO2

0,0713:3,75=0,0190 СаО 		0,0260:3,75=0,0069 ZrO2

0,0117:3,75=0,0031 К20

0,0290:3,75=0,0077 Na2O

0,033MgO0,0265ZnO0,0115SrO0,0190CaO0,0031K2O0,0167Al2O30,2431SiO20,0069ZrO2

Определение коэффициента кислотности                     керамических масс и глазурей

Сумма основания: R2O + RO = 1·2 = 2

Cумма полуторных окисдов: Al2O3 = 0,46·6 = 2,76

Fe2O3 = 0,001·6 = 0,006

--------------

4,766

Кислые оксиды: SiO2 = 3,71·2 = 7,42

B2O3 = 0,25·6 = 1,5

--------------

7,92

KK = 7,92:4,766 = 1,66

Литература

1. Дудеров Ю.Г., Дудеров И.Г. Расчеты по технологии керамики. – М., 1973. – С. 37–39.

Компьютерная верстка Е.М. Роговой

Формат 60×90 1/16 Гарнитура «Таймс»

Печ. л. 0,5. Тираж 30 экз. Зак. № 246-08

Гжельский государственный художественно-промышленный институт

140155, Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, д. 67

Отпечатано в учебно-издательском центре ГГХПИ

3

6

4

5