РОСОБРАЗОВАНИЕ

ГОУ ВПО «Гжельский государственный

художественно-промышленный институт»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по расчёту шихтовых составов

керамической массы и глазури

для студентов специальности 070801

«Декоративно-прикладное искусство»

пос. Электроизолятор

2009

Составитель:

Русович-Югай Л.Х., профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, кандидат технических наук.

Рецензенты:

Курбанова В.Ф., доцент, начальник учебного отдела ГГХПИ.

Бырдин В.С., профессор кафедры ГСЭЕД, кандидат технических наук.

Методические указания содержат цель и задачи расчета, примеры.

Методические указания обсуждены и утверждены на заседании кафедры художественой керамики ГГХПИ.

Протокол №____от_____________200__г.

Зав. кафедрой__________________

«____»__________________200__г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Расчёт шихтового состава глазури по её химическому

составу и химическому составу сырья……………………………………..4

Часть 2. Расчёт шихтового состава массы по её химическому

составу……………………………………………………………………….10

Литература……………………………………………………………...12

Часть 1. РАСЧЁТ ШИХТОВОГО СОСТАВА

ГЛАЗУРИ ПО ЕЁ ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

И ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ СЫРЬЯ

Пример 1. Надо рассчитать шихтовой состав фритты стронциевой глазури для фаянса по заданному химическому составу (в расчете на 100%) и химическому составу сырья.

Дан химический состав глазури (в %): SiO2 – 59,1, А12О3 – 9,55,      В2О3 – 5,2, СаО – 5,15, MgO – 0,9, SrO – 8,7, K2O – 1,7; Na2O – 9,7. Химический состав сырьевых материалов приведен в табл. 1.

Расчет проводят по аналогии с расчетом шихты керамической массы и обычно начинают с материала, содержащего несколько оксидов, один из которых является определяющим. Такими материалами являются бура, доломит, пегматит.

Для введения в шихту 5,2 вес. ч. В2О3 требуется буры:

5,2⋅100,5436,51 = 14,32 вес. ч.,

где сумма буры (в %) – 100,54 из табл. 1.; содержание В2О3 – 36,51 % в буре (табл. 1).

# При этом с бурой вводится Na2O:

14,32⋅16,26100,54 = 2,32 вес. ч.,

где Na2O – 16,26% в буре (табл. 1).

Для введения 9,55 вес. ч. А12О3 требуется полевого шпата:

9,55⋅99,8518,71 = 50,97 вес. ч.

С полевым шпатом будет введено (табл. 2):

SiO2:50,97⋅66,7899,85 = 34,1 вес. ч.;

K2O:50,97⋅3,499,85 = 1,73 вес. ч.;

Na2O:50,97⋅9,6799,85 = 4,94 вес. ч.

Для введения 0,9 вес. ч. MgO требуется доломита

0,9⋅99,8519,8 = 4,54 вес. ч.

С доломитом вводится:

4,54⋅2999,95 = 1,32 вес. ч. СаО.

Далее рассчитываем содержание материалов, вводящих в шихту только один оксид. Для введения оставшегося количества                               СаО – 5,15 – (1,32+0,2+0,2) = 3,43 вес. ч. потребуется мела

3,43⋅99,1754,66 = 6,22 вес. ч.

Для введения остального количества Na2O –

9,7 – (2,32+4,94+0,23) = 2,21 вес.ч потребуется соды

2,21⋅100,0229 = 7,63 вес. ч.

Для введения остального количества SiO2 –

59,1 – (34,1+0,31+0,28+0,06) = 24,35 вес. ч. потребуется кварца

24,35⋅100,3498,54 = 24,79 вес. ч.

Для введения SrO потребуется SrCO3

8,7⋅99,7664,5 = 13,46 вес. ч.

Сумма весовых частей компонентов равна 122 вес. ч. В пересчете на 100% шихтовый состав фритты составит (в %): полевой шпат – 41,81, кварц – 20,33, карбонат стронция – 11,04, доломит – 3,72, мел – 5,21, сода – 6,26, бура – 11,74.

Таблица 1

Химический состав сырья

| Материал | Содержание в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | SrO | В2О3 | П.П.П. | Σ в % |
| Полевой шпат | 66,78 | 18,71 | 0,16 | 0,28 | 0,32 | 9,67 | 3,4 | - | - | 0,53 | 99,85 |
| Вишневогорский кварц | 98.54 | 0,28 | 0,72 | 0,25 | 0,35 | - | - | - | - | 0,2 | 100,34 |
| Карбонат стронция | 2,32 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 1,7 | 0,44 | 64,5 | - | 27,5 | 99,76 |
| Доломит | 6,2 | 0,68 | 0,27 | 29 | 19,8 | - | - | - | - | 44 | 99,95 |
| Мел | 1,01 | 0,24 | - | 54,66 | 0,22 | - | - | - | - | 43,04 | 99,17 |
| Сода кристаллическая | 0,05 | 0,05 | - | 0,08 | - | 29 | - | - | - | 70,84 | 100,02 |
| Бура | - | - | - | - | - | 16,26 | - | - | 36,51 | 47,77 | 100,54 |

Таблица 2

Количество оксидов, вводимых в шихту глазури

с сырьевыми материалами

| Материал | Шихто-вый состав в вес. ч. | Содержание в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SiO2 | А12 О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | SrO | В2О3 | П.П.П |
| Полевой шпат | 50,97 | 34,1 | 9,55 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 4,94 | 1,73 | - | - | 0,27 |
| Кварц | 24,79 | 24,35 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | 0,09 | - | - | - | - | 0,4 |
| Карбонат стронция | 13,46 | 0,31 | 0,12 | 0,05 | 0,20 | 0,07 | 0,23 | 0,06 | 8,7 | - | 3,72 |
| Доломит | 4,54 | 0,28 | 0,03 | 0,01 | 1,32 | 0,9 | - | - | - | - | 2 |
| Мел | 6,22 | 0,06 | 0,02 | - | 3,43 | 0,01 | - | - | - | - | 2.7 |
| Сода кристаллическая | 7,63 | - | - | - | - | - | 2,21 | - | - | - | 5,42 |
| Бура | 14,32 | - | - | - | - | - | 2,32 | - | - | 5,2 | 6,8 |
| Итого: | ~121,9 | 59,1 | 9,79 | 0,32 | 5,15 | 1,23 | 9,7 | 1,79 | 8,7 | 5,2 | 20,5 |
| В пересчете на 100% | 100 | 48,49 | 8,03 | 0,26 | 4,22 | 1,00 | 7,96 | 1,47 | 7,14 | 4,25 | 17,18 |

Пример 2. Химический состав фритты в %: SiO2 – 64,93, А12О3 – 6,06, В2О3 – 4,81, СаО – 5,95, MgO – 1,46, SrO – 5,46, K2O – 1,18, Na2O – 10,14.

Для введения в шихту 4,81 вес. ч. В2О3 требуется буры:

100,54 % содержит 36,51 %      4.81⋅100,5436,51 = 13,25 вес. ч. буры

х               -                                4,81вес.ч.

При этом с бурой вводится Na2O:

В 13,25 вес. ч. содержится х

100,54             -            16,26       13,25⋅16,26100,54 = 2,14 вес. ч. Na2O

Для введения в шихту 6,06 вес. ч. А12О3 требуется полевого шпата:

99,85%   -   18,71

х          -            6,06        6,06⋅99,8518,71 = 32,34 вес. ч. полевого шпата

С полевым шпатом будет введено:

SiO2 : 32,34 вес. ч. – х                   32,34⋅66,7899,85 = 24,4 вес. ч.

99,85   -   66,78

K2O : 32,34 вес. ч. – х                   3,4⋅32,3499,85 = 1,1 вес. ч.

99,85   -   3,4

Na2O : 32,34 вес. ч. – х                    32,34⋅9,6799.85 = 3,13 вес. ч.

99,85   -   9,67

СаО : 32,34  -             х                     0,28⋅32,3499,85 = 0,09

99,85   -          0,28

Для введения в шихту 1,46 вес. ч. MgO требуется доломита:

1,46 вес. ч.   – х                             1,46⋅99,9519,8 = 7,37 вес. ч. доломита

19,8               - 99,95

С доломитом вводится СаО:

7,37 вес. ч. – х         7,37⋅2999,95 = 2,14 вес. ч. СаО

99,95 – 29

С доломитом вводится SiO2:

7,37 вес. ч. – х         7,37⋅6,299,95 = 0,45

99,95 – 6,2

Для введения оставшегося количества СаО –

5,95 – (2,14+0,12+0,09+0,06) = 3,51 вес. ч. мела

3,51 – х                   3,51⋅99,1754,66 = 6,37 вес. ч.

54,66 – 99,17

С мелом вводится SiO2

3,51 – х                      1,01⋅3,5199,17 = 0,04 вес. ч.

99,17 – 1,01

Для введения SrO потребуется карбоната стронция

5,46 вес. ч. – х        99,76⋅5,4664,5 = 8,44 вес. ч.

64,5 – 99,76

С карбонатом стронция вводится СаО

8,44 вес. ч. – х             1,5⋅8,4499,76 = 0,12 вес. ч.

99,76 вес. ч. – 1,5

С карбонатом стронция вводится SiO2

8,44 вес. ч. – х            2,32⋅8,4499,76 = 0,19 вес. ч.

99,76 вес. ч. – 2,32

С карбонатом стронция вводится Na2O

8,44 вес. ч. – х              8,44⋅1,799,76 = 0,14

99,76 вес.ч. – 1,7

Для введения остального SiO2 – 64,93-(24,4+0,19+0,45+0,04) = 39,85 вес. ч. потребуется кварца

39 – х              39⋅100,3498,54 = 39,71

98,54 – 100,34

Для введения остального Na2O – 10,14 – (2,14+3,13+0,14) = 4,73 вес. ч. потребуется соды

4,73 – х         4,73⋅100,0229 = 16,31 вес. ч.                 123,79 вес. ч – 100

29 – 100,02

| Материал | Шихтовый состав в вес. ч. | Шихтовый состав в % |
| --- | --- | --- |
| Полевой шпат | 32,34 | 26,12 |
| Кварц | 39,71 | 32,07 |
| Карбонат стронция | 8,44 | 6,82 |
| Доломит | 7,37 | 5,95 |
| Мел | 6,37 | 5,15 |
| Сода кристаллическая | 16,31 | 13,17 |
| Бура | 13,25 | 10,7 |
| Итого: | 123,79 | 99,98 |
| В пересчете на 100% | 100 |  |

Часть 2. РАСЧЁТ ШИХТОВОГО СОСТАВА МАССЫ

ПО ЕЁ ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Пример. По химическому составу массы рассчитать её шихтовой состав.

Химический состав массы (в %): SiO2 – 58,69, Al2O3 – 29,3, Fe2О3, - 0,85, СаО – 0,13, MgO – 0,08, К2О – 3,18, п. п. п. – 7,71.

Для упрощения расчета принимаем, что исходные материалы имеют теоретический состав (табл. 2.6).

Таблица 1

Характеристика исходных материалов

| Материал | Формула | Моле- кулярный вес | Состав в вес. ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К2О | Al2O3 | SiO2 | Н2О |
| Полевой шпат | K2O·Al2O3 6Si02 | 556,70 | 94,2 | 101,96 | 360,54 | - |
| Каолин | AI2O3·2SiO2·2H2O | 258,13 | - | 101,96 | 120,18 | 36 |
| Кварц | Si02 | 60,09 | - | - | 60,9 | - |

MgO, Fe2O3 и СаО рассматривают как примеси к каолину. Пользуясь формулой полевого шпата, определяют его содержание по K2О, исходя из пропорции:

566,7 вес. ч. полевого шпата содержат 94,2вес. ч. K2О

х вес. ч.                                             3,18 вес. ч. K2О

х = 3,18⋅556,794,2 = 18,79 вес. ч. полевого шпата

Количество глинозема и кремнезема, введенных с полевым шпатом, рассчитывают исходя из следующих пропорций:

а) 556,7 вес. ч. шпата содержит 101,96 вес. ч. Al2O3

18,79 вес. ч.                                  х вес. ч.     Al2O3

х = 101,96⋅18,79556,7 = 3,41 вес. ч. Al2O3

б) 556,7 вес. ч. полевого шпата содержат 360,54 вес. ч. SiO2

18,79 вес. ч.                                                 у вес. ч.       SiO2

у = 360,54⋅18,79556,7 = 12,17 вес. ч. SiO2

Устанавливаем содержание каолина:

с каолином введено 29,39 – 3,41 = 25,98 вес. ч. А12О3

258,13 вес. ч. каолина содержат 101,96 вес. ч. А12О3

х вес. ч.                                         25,98 вес. ч.   А12О3

х = 258,13⋅25,98101,96 = 65,7 вес. ч. каолина

Количество кремнезема, вводимого с каолином, можно определить, пользуясь пропорцией:

258,13 вес. ч. каолина содержат 120,18 вес. ч. SiO2

65,7 вес. ч.                                         у вес. ч.     SiO2

у = 120,18⋅65,7258,13 = 30,58 вес. ч. SiO2

Прибавив кремнезем, находящийся в полевом шпате, и отнять полученную сумму от общего количества кремнезёма по данным  анализа, определяют количество несвязанного (свободного) кварца:

58,69 – (12,17+30,58) = 15,94 вес. ч. кварца.

Небольшие количества окислов железа, кальция и магния являются постоянными примесями глинистых материалов. Поэтому в данном случае можно прибавить их к полученному расчетом количества каолина:

65,7+0,13+0,08+0,85 = 66,76 вес. ч. каолина.

Шихтовой состав массы (в вес. ч.) будет:

•	каолин – 66,76 вес. ч., – 65,8 %;

•	кварц – 15,94 вес. ч., – 15,7 %;

•	полевой шпат – 18,79 вес. ч. – 18,5 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дудеров Ю.Г., Дудеров И.Г. Расчеты по технологии керамики. – М., 1973. – С. 25–26, 34–37.

Печатается в редакции составителя

Компьютерная верстка Е.М. Роговой

Формат 60×90 1/16 Гарнитура «Таймс»

Печ. л. 0,75. Тираж 30 экз. Зак. № 247-08

Гжельский государственный художественно-промышленный институт

140155, Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, д. 67

Отпечатано в учебно-издательском центре ГГХПИ

11

10

4

9

5

8

6

7