РОСОБРАЗОВАНИЕ

ГОУ ВПО «Гжельский государственный

художественно-промышленный институт»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по определению коэффициента

термического расширения

керамических масс и глазурей

для студентов специальности 070801

«Декоративно-прикладное искусство»

пос. Электроизолятор

2009

Составитель:

Русович-Югай Л.Х., профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, кандидат технических наук.

Рецензенты:

Курбанова В.Ф., доцент, начальник учебного отдела ГГХПИ.

Бырдин В.С., профессор кафедры ГСЭЕД, кандидат технических наук.

Методические указания содержат цель и задачи расчета, примеры.

Методика определения КТР керамических масс и глазурей.

Методические указания обсуждены и утверждены на заседании кафедры художественной керамики ГГХПИ.

Протокол №____от_____________200__г.

Зав. кафедрой__________________

«____»__________________200__г.

Коэффициент термического расширения (КТР) характеризует относительное изменение линейных размеров образца данного материала при его нагревании на 1оС.

КТР керамических масс и глазурей рассчитывается по формуле:

α·10-7=А1α1+А2α2+...100=ΣАi⋅αi100

или 	     α 10-7=a1⋅α1+a2⋅α2+a3⋅α3+...Σai=Σai⋅αiΣai,

где А – молекулярный % содержания данного оксида;

αi– эмпирические числовые факторы, по Аппену, характеризующие расширение оксидов (табл. 1);

а – число молей.

Значения αi берется из таблицы 1, а для SiO2; B2O3; TiO2; PbO вычисляется по эмпирическим формулам:

Таблица 1

# Коэффициенты для расчета КТР глазури

| Оксид | Молекулярная масса | Средний коэффициент линейного расширения α20-400 · 106 |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | 60,09 | 5 – 38 |
| TiO2 | 79,9 | – 15 до + 30 |
| ZrO2 | 123,2 | - 60 |
| B2O3 | 69,6 | – 50 до 0 |
| Al2O3 | 101,9 | – 30 |
| MgO | 40,3 | 60 |
| CaO | 56,1 | 130 |
| SrO | 103,6 | 160 |
| ZnO | 81,4 | 50 |
| PbO | 223,2 | 115 |
| FeO | 71,8 | 55 |
| Na2O | 62 | 395 |
| K2O | 94,2 | 465 |
| Fe2O3 | 159,7 | 55 |

Для расчетаαSiO2

Если содержание SiO2 в химическом составе глазури более 67%, то значение парциального коэффициента линейного расширения (α) вычисляется по уравнению:

α SiO2 = 38 – 1(АSiO2 в глазури – 67)

Если SiO2 содержится в химическом составе глазури в количестве, равном или меньшем 67 молекулярных процентов, то величина α принимается равной 38.

Расчет αB2O3 ведут по формуле:

αB2O3·10–7 = 12,5(4-ψ) – 50,

где ψ – отношение суммарного числа молей оксидов LiO2; Na2O; K2O; CaO; BaO к числу молей В2О3.

Если ψ > 4, αB2O3·10-7 принимается равным 50.

При вычислении ψ наличие оксидов MgO, ZnO, PbO во внимание не принимается.

В случае одновременного присутствия В2О3 и Al2O3 коэффициент ψ определяется по формуле:

Ψ = АR2O+ARO−AAl2O3AB2O3,

где AR2O и ARO – суммарный молекулярный % одновалентных и двухвалентных оксидов.

Расчетный коэффициент PbO меняется в зависимости от содержания щелочных оксидов. Если щелочей меньше 3%, то PbO равен 130, если больше 3%, то:

αPbO⋅10−7 = 130+5(AR2O% - 3%).

Пример расчета КТР глазури

Химический состав глазури, %:

SiO2 – 50,22 		PbO – 18,7

Al2O3 – 9,08 			K2O – 6,96

FeO – 0,39 			Na2O – 1,55

CaO – 2,61 			В2О3 – 8,31

MgO – 1,98

Переводим химический состав глазури, выраженный в %, в моли:

SiO2 – 50,22 : 60,09 = 0,836 моль – 63,05%

Al2O3 – 9,08 : 101,9 = 0,089 моль – 6,71%

FeO – 0,39 : 71,8 = 0,005 моль – 0,38%

CaO – 2,61 : 56,1 = 0,05 моль – 3,77%

MgO – 1,98 : 40,3 = 0,044 моль – 3,32%

PbO – 18,7 : 223,2 = 0,084 моль – 6,33%

K2O – 6,96 : 94,2 = 0,074 моль – 5,58%

Na2O – 1,55 : 62 = 0,025 моль – 1,89%

В2О3 – 8,31 : 69,6 = 0,119 моль – 8,97%

∑ = 1,326

Моли переводим в мольные %, для этого ∑ молей = 1,326 принимаем за 100%, а моли каждого оксида за Х, например:

SiO21,326−100%,

откуда      Х=0,836⋅1001,326=63,05% SiO2

Коэффициент расширения для SiO2(67 %); Al2O3; FeO; CaO; MgO; K2O; Na2O берут из таблицы №1, для PbO и В2О3 рассчитываем по формулам:

αPbO⋅10−7 = 130+5(5,58+1,88 – 3%) = 152,3;

αB2O3·10-7 = 12,5(4-ψ) – 50 = 12,5(4-0,5)-50 = - 6,25

Ψ = АR2O+ARO−AAl2O3AB2O3 = 7,46+3,77−6,78,97 = 0,5;

α·10-7 =

=АSiO2α+AAl2O3α+AFeOα+ACaOα+AMgOα+ANa2Oα+AK2Oα+APbOα+AB2O3α100=

=63⋅38+6,7⋅(−30)+0,19⋅55+3,77⋅130+3,32⋅60+5,58⋅465+1,88⋅395+6,33⋅152,3+8,98⋅(−6,25)100=

= 72, 97

α = 72,97·10-7 град-1

Химический состав массы (в %): SiO2 – 78,07, Al2O3 – 17,13,   Fe2О3 – 0,17, TiO2 – 0,4, СаО – 0,93, MgO – 0,82, К2О – 1,93,       Na2O – 0,56.

SiO2 – 78,07:60,09 =  1,299 моль – 84,46%

Al2O3 – 17,13:101,9 = 0,168 моль – 10,92%

Fe2О3 – 0,17:159,7 = 0,001моль – 0,06%

TiO2 – 0,4:79,9 = 0,005 моль – 0,32%

СаО – 0,93:56,1 = 0,016 моль – 1,04%

MgO – 0,82:40,3 = 0,02 моль – 1,3%

К2О – 1,93:94,2 = 0,02 моль – 1,3%

Na2O – 0,56:62 = 0,009 моль – 0,58%

Σ=1,538 моль

1,538 – 100%

1,299 – х

Х=1,299·100/1,538 = 84,46%

α SiO2 = 38 – 1(АSiO2 в массе – 67) = 38 – 1(84,46 – 67) = 20,54

α·10-7 =

=АSiO2α+AAl2O3α+AFeOα+ACaOα+AMgOα+ANa2Oα+AK2Oα+ATiO2α100=

= 84,46·20,54 10,92·(-30)+0,06·55+0,32·(-15)+1,04·130+1,3·60+

+ 1,3·465+0,58·395 / 100 = 24,52

α = 24,52·10-7 град-1

Литература

1. Дудеров Ю.Г., Дудеров И.Г. Расчеты по технологии керамики. – М., 1973. – С. 43–49.

Компьютерная верстка Е.М. Роговой

Формат 60×90 1/16 Гарнитура «Таймс»

Печ. л. 05. Тираж 30 экз. Зак. № 246-08

Гжельский государственный художественно-промышленный институт

140155, Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, д. 67

Отпечатано в учебно-издательском центре ГГХПИ

3

6

4

5